EMKOR

preparat do odrdzewiania i pasywacji skorodowanych powierzchni

# Charakterystyka

Emkor jest kwaśną cieczą o barwie żółtej do brunatnej, o nieokreślonym zapachu.

Gęstość		1,2±0,05 g/cm3

Odczyn		pH (1

# Zastosowanie

Emkor stosowany jest do odrdzewiania powierzchni stali węglowych i stopowych oraz aluminium. Może być stosowany do renowacji wyrobów pokrytych powłokami malarskimi. Nie penetruje pod lakier, nie odbarwia, nie powoduje utraty połysku.

## Dzięki zawartym w swoim składzie inhibitorom reaguje głównie z tlenkami żelaza, bardzo delikatnie trawiąc czysty metal, a zawarte w składzie pasywatory tworzą warstewkę zabezpieczającą przed korozją.

Emkor może być stosowany do odrdzewiania skorodowanych powierzchni przed malowaniem proszkowym. Odrdzewione wyroby należy płukać i pasywować preparatem Empas 1E lub Empas 1N.

# Technologia stosowania

Preparat może być stosowany za pomocą pędzla lub metodą zanurzeniową w wannach z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej. Po rozcieńczeniu do stężenia 10 – 50% może być stosowany również metodą natryskową. Preparat stosowany jest w szerokim zakresie temperatur – od pokojowej do temperatury 50oC w czasie 1-60 min., w zależności od stopnia skorodowania powierzchni

# Oznaczanie kwasowości roztworu Emkor

# Kwasowość kąpieli określa się w punktach, tj. liczbą cm3 0,1 N NaOH zużytego do zobojętnienia 1 ml kąpieli rozcieńczonej wodą destylowaną, wobec 2-3 kropli fenoloftaleiny, do uzyskania różowego zabarwienia.

W zależności od stężenia ilość punktów jest następująca:

| 10% roztwór | – 6,7 pkt. | 30% roztwór | - 20,1 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% roztwór | - 13,4 pkt. | 35% roztwór | - 23,45 pkt. |
| 25% roztwór | - 16,75 pkt. | 50% roztwór | - 33,5 pkt. |

Kąpiel uzupełnia się dodając 0,67 ml koncentratu Emkor na 1 brakujący punkt na 1 l kąpieli

# Obróbka ścieków

Zużyty preparat Emkor należy neutralizować 10% mlekiem wapiennym, doprowadzając do pH 6-9. Roztwór należy intensywnie mieszać przez 1 h. Po tym czasie zneutralizowany roztwór można odprowadzać do kanalizacji, a osady składować na wysypisku odpadów.