# EMPAS   1CM

preparat do obróbki cynku, miedzi i mosiądzu

Charakterystyka

EMPAS 1CM jest cieczą barwy jasnożółtej o zapachu kwasu cytrynowego.

Gęstość		1,05±0,02 g/cm3

Odczyn		pH 2,9±0,2

EMPAS 1CM miesza się z wodą w każdym stosunku.

## Zastosowanie

EMPAS 1CM stosowany jest do jednoczesnego mycia i pasywacji wyrobów wykonanych z cynku, miedzi i mosiądzu pod powłoki lakierowe.

## Technologia stosowania

EMPAS 1CM może być stosowany w stacjonarnych urządzeniach zanurzeniowych, myjkach ultradźwiękowych oraz urządzeniach natryskowych.

Stężenie preparatu		20 cm3/dm3

Temperatura		pokojowa do 40oC

Czas				3-10 min.

Kwasowość całkowita	3,0±0,2 pkt.

## Badanie kwasowości całkowitej

Do kolby stożkowej wlać 50 cm3 kąpieli dodać 2-3 krople alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i miareczkować 0,1 N NaOH do zmiany barwy na różową. Ilość cm3 0,1 N NaOH podzielona przez 5 odpowiada liczbie punktów kwasowości całkowitej.

## Uzupełnianie

Kąpiel uzupełnia się dodając 6,8 cm3 koncentratu EMPAS 1CM na każdy brakujący punkt na 1 dm3 kąpieli.

# Obróbka ścieków

Zużyty preparat EMPAS 1CM należy neutralizować 10% mlekiem wapiennym, doprowadzając do pH 6-9. Roztwór należy intensywnie mieszać przez 1 h. Po tym czasie zneutralizowany roztwór można odprowadzać do kanalizacji, a osady składować na wysypisku odpadów.