# EMPAS 1N

## Preparat do pasywacji stali i żeliwa

### Charakterystyka

Empas 1N jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowo-białej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie.

Odczyn wodnego roztworu – pH 9±1.

### Zastosowanie

Empas 1N przeznaczony jest do pasywacji stali i żeliwa po obróbce mechanicznej oraz po procesie fosforanowania.

### Technologia stosowania

Empas 1N może być stosowany w urządzeniach natryskowych i zanurzeniowych.

Parametry procesu:

Stężenie preparatu:		0,1-0,3%

Temperatura:			30-50oC

Czas:					1-3 min.

Alkaliczność:			0,5-2,0 pkt.

### Oznaczanie alkaliczności

W celu ustalenia alkaliczności kąpieli należy zmiareczkować 10 cm3 kąpieli 0,1 N H2SO4 wobec czerwieni metylowej do zmiany barwy z żółtej na różową. Liczba zużytych cm3 0,1 N H2SO4 odpowiada alkaliczności wyrażonej w punktach. Kąpiel uzupełnia się dodając na każde 0,5 pkt. 1 g/dm3 Empas 1N.

Uwaga:	Ze względu na małą alkaliczność i trudność z jej dokładną analizą, proponuje się pracę kąpieli bez uzupełniania przez 1 tydzień, a po tym czasie całkowitą wymianę kąpieli.

### Obróbka ścieków

Zużytą kąpiel Empas 1N należy zneutralizować 5% H2SO4 do pH 6-9,5 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.19991 r. (Dz. U. Nr 116, poz.504).