EMPAS  2Bn

preparat do mycia i pasywacji metali

# Charakterystyka

Empas 2Bn jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowej lub seledynowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Odczyn wodnego roztworu wynosi pH 4-5.

# Zastosowanie

Empas 2Bn przeznaczony jest do mycia z jednoczesną pasywacją wyrobów stalowych i żeliwnych. Zalecany jest do stosowania przed nakładaniem powłok malarskich.

# Technologia stosowania

Empas 2Bn stosuje się w urządzeniach natryskowych.

Parametry procesu:

Stężenie:			25±5 g/dm3

Temperatura:		40-60oC

Czas:				2-4 min.

Kwasowość:		19±4 pkt.

Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temp. 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min. Oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w warunkach hal fabrycznych).

W przypadku znacznego zanieczyszczenia powierzchni zaleca się wstępne mycie w kąpieli zawierającej alkaliczny preparat myjący Emop N o stężeniu 15-25% w temp, 40-50oC w czasie 1-2 min., a następnie płukanie wodą w temp, 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min.

## Oznaczanie kwasowości kąpieli

Kwasowość kąpieli bada się miareczkując 0,1 N roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. W tym celu do kolby stożkowej pobiera się 10 ml badanej kąpieli, dodaje 2-3 krople alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i miareczkuje się 0,1 N NaOH do momentu zmiany barwy na lekko różową. Ilość ml zużytego NaOH odpowiada ilości punktów kwasowości.

## Uzupełnianie kąpieli

Kąpiel powinna być uzupełniana preparatem Empas 2Bn w ilości 1,3 g na 1 pkt na 1 dm3 kąpieli.

## Wytyczne w zakresie neutralizacji ścieków

Ścieki z mycia w preparacie Empas 2Bn należy poddawać obróbce dodając 5% roztwór neutralizujący i doprowadzając mieszaninę do pH 10.

Skład roztworu neutralizującego: 25g/dm3 chlorku wapniowego oraz 25 g/dm3 mleka wapiennego.

Podczas dozowania roztworu ścieki powinny być intensywnie mieszane przez ok. 4 h, następnie należy dodać 5% roztwór kwasu siarkowego i doprowadzić mieszaninę do pH 6,5-8,5 (Dz. Ustaw Nr 42 z 1987 r.). W wyniku obróbki następuje wytrącenie osadu, a w roztworze pozostają śladowe ilości fosforanów i środków powierzchniowo czynnych.

Osad powstały po neutralizacji należy odwadniać mechanicznie lub na poletku osadowym, a roztwór odprowadzać do kanalizacji.