EMPAS   2M

preparat do mycia i pasywacji stali i mosiądzu

## Charakterystyka

EMPAS 2M jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowo-białej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Odczyn wodnego roztworu jest alkaliczny – pH 11(1,0.

# Zastosowanie

EMPAS 2M przeznaczony jest do mycia zanurzeniowego. Zaleca się stosowanie do mycia międzyoperacyjnego stali w stacjonarnych urządzeniach wannowych lub do ultradźwiękowego mycia mosiądzu.

# Technologia stosowania

EMPAS 2M może być stosowany w urządzeniach ultradźwiękowych lub wannowych metodą zanurzeniową.

|  | wanna zanurzeniowa | ultradźwięki |
| --- | --- | --- |
| stężenie preparatu | 45(5 g/dm3 | 20(5g/dm3 |
| temperatura | 45-60oC | 40-50oC |
| czas | 10-15 min. | 5-10 min. |
| alkaliczność | 23-30 pkt. | 11-18 pkt. |

## Przygotowanie kąpieli

Wannę napełnić wodą wodociągową do połowy objętości i ogrzać do temperatury około 40oC. Potrzebną ilość preparatu EMPAS 2M rozpuścić w ciepłej wodzie w zbiorniku pomocniczym. Po rozpuszczeniu przenieść do wanny roboczej i jeszcze raz dokładnie wymieszać.

## Badanie i uzupełnianie kąpieli

W celu ustalenia alkaliczności należy pobrać kąpiel z wanny roboczej, ostudzić do temperatury otoczenia (20-25oC), a następnie odmierzyć pipetą 10 cm3 kąpieli, przenieść do kolby stożkowej, dodać 2-3 krople czerwieni metylowej i miareczkować 0,1 n H2SO4 do zmiany barwy z żółtej na różową. Liczba zużytych cm3 0,1 n H2SO4 odpowiada liczbie punktów alkaliczności. Kąpiel uzupełnia się dodając na każdy brakujący punkt alkaliczności 2 g preparatu EMPAS 2M na każdy 1 dm3 kąpieli.

Obróbka ścieków

Zużytą kąpiel należy neutralizować 5% roztworem wodnym kwasu siarkowego, doprowadzając roztwór do pH 4-5. Podczas neutralizacji emulsje olejowe ulegają rozkładowi, a olej wypływa na powierzchnię. Proces ten powinien trwać około 4 h. W tym czasie kąpiel powinna być cały czas mieszana. Następnie należy dodać roztwór koagulujący (10% roztwór mleka wapiennego), który umożliwia dokładną sedymentację osadu, pH roztworu powinno wynosić 6,5-9,0. Roztwór zawiera fosforany, oleje i detergenty w ilości odpowiadającej przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5.XI.1991 r. (Dz.U. Nr 116, poz.504).

Do osadu przechodzą:	fosforany		- ok. 80-90 % wag.

oleje i tłuszcze	- ok. 95-97 % wag.

detergenty		- ok. 90-92 % wag.

Uwaga:	Kąpiel EMPAS 2M bez płukania chroni wyroby stalowe przed korozją na czas magazynowania przez ok. 30 dni w pomieszczeniach suchych, w temperaturze pokojowej. Wyroby stalowe umyte w preparacie EMPAS 2M po płukaniu powinny być pasywowane

Do pasywacji zaleca się stosowanie pasywatorów Empas 1N lub Empas 1E.

Wyroby mosiężne po myciu w preparacie EMPAS 2M powinny być starannie wypłukane w wodzie wodociągowej, a następnie wypłukane w wodzie demineralizowanej i wysuszone.