| Nazwa Preparatu | Zakres zastosowania | Obrabiane metale | Rodzaj technologii | Stężenie | Parametry stosowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Temp. | Czas |
| EMOP | mycie i odtłuszczanie | stal, żeliwo | ultradźwięki, natrysk | 20-30g/dm3 | 40-50oC | 5-10 min. |
|  |  |  | zanurzenie | 40-50 g/dm3 | 45-60oC | 10-15 min. |
| EMKOR | trawienie, pasywacja, odrdzewianie | stal węglowa, stal stopowa, stal ocynkowana, aluminium | zanurzenie, pędzel, natrysk | 10-100% | otoczenia do 50oC | 1-60min. |
| EMPAS 2Bn | fosforanowanie amorficzne | stal, żeliwo | natrysk | 25 ± 5 g/dm3 | 40-60oC | 2-4 min |
| EMPAS 2Bz | fosforanowanie amorficzne | stal, żeliwo | zanurzenie | 35±5 dm3/m3 | 50-70oC | 5-10 min |
| EMFOS Z | fosforanowanie krystaliczne (cynkowe) | stal, żeliwo | zanurzenie | 70 cm3/m3 | 45±5oC | 8-10 min. |
| EMFOS ZC | fosforanowanie drobnokrystaliczne (cynkowo-wapniowe) | stal, żeliwo | zanurzenie | 120 cm3/m3 | 43±5oC | 8-10 min. |
| EMFOS MZ | fosforanowanie (cynkowo-manganawe) | stal, żeliwo | zanurzenie | 50-70 cm3/m3 | 65±5oC | 8-10 min. |
| EMPAS 1N | pasywacja | stal, żeliwo | ultradźwięki, natrysk | 1-3 g/dm3 | 30-50oC | 1-3 min. |
| EMPAS 1CM | mycie, pasywacja | cynk, miedź, mosiądz | zanurzenie, ultradźwięki, natrysk | 20 cm3/dm3 | otoczenia do 40oC | 3-10 min. |
| EMPAS 3 | jednoczesne mycie, trawienie i pasywacja | aluminium | zanurzenie | 45±5 g/dm3 | 45±5oC | 4-6 min. |
| EMPAL N | jednoczesne mycie, trawienie i pasywacja | aluminium | natrysk | 15-20 g/dm3 | 35±5oC | 2-3 min. |
| EMPAS 2M | mycie z pasywacją | stal, mosiądz | ultradźwięki | 20±5 g/dm3 | 40-50oC | 5-10 min. |
|  |  |  | zanurzenie | 45±5 g/dm3 | 45-60oC | 10-15 min. |

EMPAS Chemiczna Obróbka Metali ul, Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. 502 370 869, 513 988 912 email: empas@onet.eu, www.empas.pl